«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ГРУНТ ВАК®-01-03 БИОЩИТтм BIOPROTECTION PRIMER |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для защиты оштукатуренных, прошпатлеванных или новых поверхностей кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, гипсокартонных плит и дерева от поражения плесневыми грибами и другими микроорганизмами. |
| СВОЙСТВА | Обеспечивает длительную защиту от биопоражения. Увеличивает влагостойкость покрытия, лишая микроорганизмы влаги. Снижает расход материала на финишную обработку. Повышает качество и долговечность финишного покрытия. Пригоден для внутренних и наружных работ. Образует бесцветное покрытие. Покрытие не вредит здоровью людей и домашних животных. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 70-100 г/кв.м. |
| Время высыхания | 1 ч. при 20°С, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и обеспылить. Непрочно держащиеся покрытия удалить. Поверхность с признаками биопоражения предварительно обработать грунтом АНТИПЛЕСЕНЬ ВАК®-02-02. |
| Рекомендуемая влажность поверхности | Минеральные подложки – не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) Древесина и материалы на ее основе –до 12% |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылителем. |
| Очистка инструментов | До высыхания грунта отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Материал пожаровзрывобезопасен. Работать в перчатках. Использовать защитные очки. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.