«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ГРУНТ ВАК®-01-04 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ DEEP PENETRATION PRIMER |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для высокоэффективной обработки проблемных минеральных и деревянных подложек, старых мелящих покрытий, заштукатуренных и прошпатлеванных поверхностей. |
| СВОЙСТВА | Грунт глубоко проникает в подложку, эффективно ее укрепляет. Заполняет поры размером до сотых долей микрона. Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки. Используется для наружных и внутренних работ. Улучшает качество обрабатываемой поверхности и финишного покрытия. Снижает расход финишного покрытия. Может использоваться под окраску любыми видами красок. Быстро высыхает, практически не имеет запаха. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 70-100 г/кв.м. |
| Время высыхания | 1 ч. при 20°С, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем. |
| Очистка инструментов | До высыхания грунта отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.