«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ЛАТЕКС ВАК®-Б ДЛЯ ПОЛИМЕРБЕТОНА LATEX MOISTURE-PROOF |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для приготовления высококачественных полимерных, полимер-цементных; - бетонных; - гипсовых композиций. |
| СВОЙСТВА | Придает композициям гидроизолирующие свойства. Повышает устойчивость к истиранию, удару. повышает прочность на изгиб, растяжение. Придает упругость. Препятствует трещинообразованию Вводится как частичная замена воды затворения. Значительно повышает адгезию к различным поверхностям. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | как частичная или полная замена воды от 30% до 100% |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Латекс вводится при изготовлении полимерных композиций как частичная или полная замена воды (от 30% до 100%). Рекомендуемое соотношение латекс : вода в пределах 1:1 – 1:4. При замешивании избегать чрезмерного засасывания воздуха. Изготавливать и использовать композиции при температуре воздуха и подложки не ниже +8°С. Предохранять свежеуложенный состав от воздействия низких температур. |
| Очистка инструментов | До высыхания латекса отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Латекс нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать латекс с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.