«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ГРУНТ ВАК®-01-02 УКРЕПЛЯЮЩИЙ FASTENING PRIMER |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для подготовки рыхлых минеральных поверхностей с непрочно держащимся верхним слоем перед наклеиванием обоев, а также под окраску водно-дисперсионными, алкидными, полихлорвиниловыми и другими красками и перед облицовкой кафельной или другой плиткой. В зимний период выпускается в морозостойком варианте. |
| СВОЙСТВА | Для наружных и внутренних работ. Улучшает качество окрашиваемой поверхности. Отличный порозаполнитель и межслойный адгезив. Снижает расход следующего слоя краски или клея. Совместим с цементно-песчаными смесями. Улучшает качество финишного покрытия. Препятствует образованию пыли. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 70-100 г/кв.м. |
| Время высыхания | 1 ч. при 20°С, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем. |
| Очистка инструментов | До высыхания грунта отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.