«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | КРАСКА ЭЛИТНАЯ ВАК®-10-3 АЛЬБИТ® ИНТЕРЬЕРНАЯ PAINT INTERIOR “ALBIT” |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву. |
| СВОЙСТВА | Акрилатная супербелая краска. Образует белоснежное матовое покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Идеальна для жилых и офисных помещений. Имеет сбалансированную вязкость. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Не желтеет со временем. Покрытие допускает легкую влажную протирку. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 130-150 г/кв.м. |
| Время высыхания | не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65%. |
| Колеровка | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР. |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. |
| Очистка инструментов | До высыхания краски отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.