«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ПОКРЫТИЕ ВАК® -15Р1 ДЕКОРАТИВНО-РЕЛЬФНОЕ «АНТИК-ИНТЕРЬЕР» DECORATIVE-RELIEF COATING |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Предназначено для декоративной отделки внутренних стен и других элементов интерьера по цементным и гипсовым штукатуркам, бетону, пенобетону, кирпичной кладке, гипсоволоконным и гипсокартонным плитам. |
| СВОЙСТВА | Обладает высокой паропроницаемостью, стойкостью к истиранию. Создает светостойкое покрытие. Создает эффектную рельефную поверхность. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 2,8-3,5 кг/м2 в зависимости от толщины покрытия |
| Время высыхания | 24 часа при t 20°С и относительной влажности воздуха не более 65% . При температуре ниже +15°С продолжительность сушки может быть увеличена. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания. |
| Паропроницаемость покрытия | Паропроницаемость покрытия толщиной 2-3 мм Sd=0,20м. |
| Колеровка | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР. |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой или другой непрочно держащейся краски, выровнять и загрунтовать, используя соответствующие грунты ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°С. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков. |
| Нанесение | Перед применением при необходимости перемешать. Наносить шпателем с последующим разнесением велюровым или поролоновым валиком, или сразу велюровым валиком. |
| Очистка инструментов | До высыхания покрытия отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Покрытие нетоксично, пожаровзрывобезопасно. Не допускается смешивать покрытие с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.