«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ВАК® ВД-АК-2405-999 ГЛЯНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТА, ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВОЙ ДОСКИ GLOSSY PARQUET VARNISH FOR PARQUET, LADDER, FLOOR |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия паркета, деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых внутри помещений. |
| СВОЙСТВА | Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и покровного лака. Сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами: стойкостью на истирание и царапание, имеет высокую эластичность. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход | 8-10 м2/л |
| Сухой остаток | Около 30% |
| Плотность | 1,04 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Блеск | Глянцевый, 50-60 ед. По Гарднеру 60° |
| Стойкость к истиранию | 1 кг/мкм |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Шлифование шлифшкуркой |
| Способ нанесения | Шпатель, кисть |
| Условия нанесения | Наносить при температуре не ниже +15°С. После нанесения последнего слоя – ходить в мягкой обуви можно через 4 часа, ставить мебель – через 24 часа, настилать ковры – через 3 суток. Полной твердости лак достигает через 7 дней. |
| Нанесение | Перед применением лак перемешать. Наносить в 3-4 слоя шпателем или кистью. |
| Очистка инструментов | До высыхания состава отмываются водой. |
| Хранение |  |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.