«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

По результатам испытаний в МЧС покрытий на основе композиций на водной основе (красок и грунтов) ВАК°

Покрытия относятся к группе Г1 (слабогорючие) по классификации Технического регламента

О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

и могут применяться без ограничений, связанных с этим показателем.

|  | ГРУНТ-ЭМАЛЬ ВАК® ВД-АК-012ПК ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЙ ANTI-CORROSIVE ENAMEL-PRIMER |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для защиты металлических поверхностей из чугуна, углеродистых и низколегированных сталей для наружных и внутренних работ. Применяется как самостоятельное покрытие, а также в качестве противокоррозионного грунтовочного слоя перед окраской водными (например эмали ВАК®) или алкидными эмалями. |
| СВОЙСТВА | Обеспечивает длительную, в сравнении с алкидными, антикоррозионную защиту. Образует высококачественное прочное, эластичное покрытие. Покрытие имеет высокую водо- и атмосферостойкость. Может подвергаться как холодной, так и горячей сушке до температуры 130°С. Быстро высыхает, практически без запаха. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 90-100 г/кв.м. |
| Время высыхания | не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65% |
| Колеровка | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР. |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли и ржавчины. При наличии сплошных участков плотно держащейся ржавчины покрыть их грунтом-эмалью ВАК® ВД-КС-011ПР. Поверхность обезжирить. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением грунт-эмаль перемешать. В качестве самостоятельного покрытия: на чистую сухую поверхность нанести 2-3 слоя грунта-эмали. Время межслойной сушки – 1 час при t +20°С, при t +(80-100)°С – 10-20 мин. Окончательная сушка - 48 час при t +20°С. Суммарная толщина высушенного покрытия должна быть не менее 80 мкм. В качестве грунта: 1 слой грунта-эмали, базовый материал по выбору. |
| Очистка инструментов | До высыхания грунта отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Грунт-эмаль нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт-эмаль с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.