«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | КРАСКА «КРОВЛЯ» ВАК® ВД-АК-018ПК ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ROOFING PAINT |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для окраски крыш (из черных металлов, для старых оцинкованных крыш, для шифера), водосточных труб, перил и других видов металлических поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. |
| СВОЙСТВА | Акрилатная краска. Образует высококачественное водо- атмосферостойкое покрытие. Рекомендуется: для крыш из черных металлов, для старых оцинкованных крыш, для шифера. Не требует предварительного грунтования. Быстро высыхает, практически не имеет запаха. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 110-160 г/кв.м. |
| Время высыхания | не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65% |
| Колеровка | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК® -КОЛОР. |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли и ржавчины. При наличии сплошных участков плотно держащейся ржавчины покрыть их грунтом-эмалью ВАК ВД-КС-011ПР. Поверхность обезжирить. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением краску перемешать. При наличии сплошных участков ржавчины поверхность предварительно обработать грунтом Преобразователем Ржавчины ВАК ВД-АК-011ПР. Наносить на чистую сухую поверхность в 2-3 слоя. Время межслойной сушки – 1 час при t +20°С. Окончательная сушка - 48 час при t +20°С. Суммарная толщина высушенного покрытия должна быть не менее 80 мкм. |
| Очистка инструментов | До высыхания краски отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.