«ВАПА®»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

RESEARCH & PRODUCTION COMPANY “VAPA”

|  | ГРУНТ ВАК® ВД-КС-011ПР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ RUST CONVERTER PRIMER |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, покрытых прочно держащейся ржавчиной слоем до 100 мкм. |
| СВОЙСТВА | Антикор для внутренних и наружных работ. Преобразует ржавчину и останавливает коррозию. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту в системе с грунтом-эмалью ВАК® ВД-АК-012ПК. Используется как грунт под окраску водно-дисперсионными, алкидными или нитроэмалями. Для внутренних работ может применяться как самостоятельное 1-2-х слойное покрытие. Быстро высыхает, практически без запаха. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Расход на один слой | 90-100 г/кв.м. |
| Время высыхания | не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65% |
| Колеровка | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР. |
| Разбавитель | вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Подготовка поверхности | Рыхлую ржавчину очистить. Поверхность обеспылить. |
| Условия нанесения | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8(C. |
| Нанесение | Перед применением перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем на сухую, очищенную от рыхлой ржавчины поверхность. Наносить только на ржавую поверхность. |
| Очистка инструментов | До высыхания грунта отмываются водой. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. |

# Text boxes

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.